Progress Report

2025/07/7 Karter Wong

Progress

- Worked on my graduation thesis.

卒業論文に取り組みました.

- Finished the experiments on CFRTP in the oil bath

オイルバスでのCFRTPの実験を終了しました

  - The experiments took longer than expected, so I was only able to get two successful experiments.

実験は予想よりも長くかかったため、成功した実験は 2 つしか得られませんでした。

Table 1: Tests with a mold with CFRTP.

| Experimental conditions |  |
| --- | --- |
| Angle | 45° |
| Feed Rate | 1000 mm/min |
| Test Shape Dimensions | 30 mm x 30 mm |
| Pitch | 1 mm |
| Target Depth | 9.9 mm |
| Temperature | 403.15K (150°C) |
| Spindle Rotations | 500 rpm |

Table 2: Tests with a mold with CFRTP.

| Test Number | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (RPM) | Temperature (Degrees C) | Forming Depth (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 400 | 120 | - |
| 2 | 1000 | 500 | 120 | - |
| 3 | 1000 | 500 | 150 |  |

Table 3: Tests without a mold with CFRTP.

| Test Number | Feed Rate (mm/min) | Spindle Speed (RPM) | Temperature (Degrees C) | Forming Depth (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 500 | 150 |  |

Plan

- Analyze the worked shapes

加工した形状を分析する

- Work on graduation thesis and finish presentation slides.

卒業論文に取り組み、プレゼンテーションスライドを完成させます。

- Research ways to cool the oil bath to shorten the time between experiments.

実験間の時間を短縮するためにオイルバスを冷却する方法を研究します。